## Slide 1: Einfluss des Ausgangs- und Werkzeugmaterials auf Umformprozesse zur Herstellung von Verzierungselementen in der Automobilbranche

## Slide 2: Untersuchungsobjekt
Verdeckkastendeckel des Audi A3 Cabriolets

## Slide 4: Anforderungen an Bauteil
Keine Beulen
Keine Oberflächenfehler
Ideale Fugenläufe
Präzise Radien
Enge Form- und Lagetoleranzen
Enge Spalttoleranzen

## Slide 5
Ziele und Vorgehensweisen
Ermittlung von Prozessschwankungen bei unterschiedlichen Vormaterialien mit Hilfe statistischer Mittel
Die unterschiedlichen Chargen durchlaufen alle Fertigungsstufen
Spezifische Untersuchung des Einflusses verschiedener Wirkteile in Hinblick auf die Prozessfähigkeit bei bestimmter Fertigungsstufe (Kröpfen)
Materialien einer Charge werden auf der Fertigungsstufe mit verschiedenen Wirkteilkombinationen bearbeitet
Messergebnisse werden in Tabellen festgehalten und statistisch ausgewertet
Auf jeder Stufe wird mit den dazu vorgesehenen Messverfahren die aussschlaggebende Profilform (Aussenkontur) gemessen
Nach Durchführung des Prozesses der jeweiligen Kombination, soll eine Sichtprüfung der Wirkteile sowie des Prozessresultats neue Erkenntnisse liefern
Endziel ist die Bestimmung des Vormaterials mit den insgesamt geringsten Prozessschwankungen, was zukünftig eine kontinuierliche Qualität und eine Ausschussreduzierung in der Serienfertigung mit sich bringen soll

## Slide 6: Fertigungsstufen
Streckbiegen
Fräsen
Polieren
Eloxieren
DURApro Beschichten
Kröpfen

## Slide 7: Vormaterial Aluminium Strangpressprofile
Vorteile
Gute Umformbarkeit
Korrosionsbeständigkeit
Hervorragend zu erzielende Oberflächengüte
Hoher Reflexionsgrad
Geringes Gewicht

## Slide 8
Strangpressprofile werden beim Zulieferer mit bestimmten Anforderungen bestellt.
Die wichtigsten sind:
Zugfestigkeit Rm [N/mm²]
Dehngrenze (Streckgrenze) Rp₀‚₂ [N/mm²]
Bruchdehnung A [%]
Die verschiedenen Chargen werden oft nach der Mindestzugfestigkeit bezeichnet, z.B. F17 mit Rm 170 N/mm². Spezialfall ist hier Fxx, wobei nach Angabe des Lieferanten das xx für einen vorgezogenen Kaltauslagerungprozess steht und das Material stabilisieren soll (z.B. gegen Umwelteinflüsse bei längerer Lagerung).