## Slide 1: Einfluss des Ausgangs- und Werkzeugmaterials auf Umformprozesse zur Herstellung von Verzierungselementen in der Automobilbranche

## Slide 2: Untersuchungsobjekt
Verdeckkastendeckel des Audi A3 Cabriolets

## Slide 3: Anforderungen an Bauteil
Keine Beulen
Keine Oberflächenfehler
Ideale Fugenläufe
Präzise Radien
Enge Form- und Lagetoleranzen
Enge Spalttoleranzen

## Slide 4
Ziele und Vorgehensweisen
Ermittlung von Prozessschwankungen bei unterschiedlichen Vormaterialien mit Hilfe statistischer Mittel
Die unterschiedlichen Chargen durchlaufen alle Fertigungsstufen
Spezifische Untersuchung des Einflusses verschiedener Wirkteile in Hinblick auf die Prozessfähigkeit bei bestimmter Bearbeitungsstufe (Kröpfen)
Materialien einer Charge werden auf der Fertigungsstufe mit verschiedenen Wirkteilkombinationen bearbeitet
Messergebnisse werden in Tabellen festgehalten und statistisch ausgewertet
Auf jeder Stufe wird mit den dazu vorgesehenen Messverfahren die ausschlaggebende Profilform (Aussenkontur) gemessen
Nach Durchführung des Prozesses der jeweiligen Kombination, soll eine Sichtprüfung der Wirkteile sowie des Prozessresultats neue Erkenntnisse liefern
Endziel ist die Bestimmung des Vormaterials mit den insgesamt geringsten Prozessschwankungen, was zukünftig eine kontinuierliche Qualität und eine Ausschussreduzierung in der Serienfertigung mit sich bringen soll

## Slide 5: Bearbeitungsstufen
Streckbiegen
Fräsen
Polieren
Eloxieren
DURApro Beschichten
Kröpfen

## Slide 6: Vormaterial Aluminium Strangpressprofile
Vorteile
Gute Umformbarkeit
Korrosionsbeständigkeit
Hervorragend zu erzielende Oberflächengüte
Hoher Reflexionsgrad
Geringes Gewicht

## Slide 7
Strangpressprofile werden beim Zulieferer mit bestimmten Anforderungen bestellt.
Die wichtigsten sind:
Zugfestigkeit Rm [N/mm²]
Dehngrenze (Streckgrenze) Rp₀‚₂ [N/mm²]
Bruchdehnung A [%]
Die verschiedenen Chargen werden oft nach der Mindestzugfestigkeit bezeichnet, z.B. F17 mit Rm 170 N/mm².
Spezialfall ist hier Fxx, wobei nach Angabe des Lieferanten das xx für einen vorgezogenen Kaltauslagerungprozess steht und das Material stabilisieren soll (z.B. gegen Umwelteinflüsse bei längerer Lagerung).

## Slide 8: Prozesse im Fokus
Streckbiegen
Kröpfen
Werkstück
Ziehstempel
Niederhalter
Kröpfstein

## Slide 9: Warum Streckbiegen?
Erziehlung hervorragender Oberflächenqualität
Minimierung der Rückfederung
Stege werden bei Auswahl des Umformverfahrens berücksichtigt
Stege dienen hier zur Aufnahme von Befestigungselementen
Hier Stege weggefräst um Kröpfung zu ermöglichen
Kröpfung
Prinzip Rückfederung

## Slide 10: Spannungen in der Deformierungszone beim Streckbiegen

## Slide 11: Streckbiegemaschine und Biegewerkzeug

## Slide 12: Entscheidende Bauteilgeometrie der Untersuchung
Messpunkte und Orientierung der Aussenkontur
Nennmaß der Aussenkontur ist Null
Positive Messwerte bedeuten insbesondere and den Messpunkte MP1 – MP2 und MP – MP10 eine erhöhte Rückfederung

## Slide 13: Messmethode
Eingelegtes Bauteil in Messlehre.
Einbausituation soll simuliert werden.

## Slide 14
Abfahren der Messpunkte „Kontur aussen“ mit der Messuhr
Grün markiert Messpunkte der Aussenkontur

## Slide 15
Messprotokoll zur Erfassung der Messergebnisse verschiedener Messbereiche
Kontur aussen (grün)

## Slide 16: Auswertungsmethode
Empirische Standardabweichung
Standardabweichung des Mittelwerts (mit Berücksichtigung des Vertrauensbereichs)
Messergebnisse einer Charge (nach spezifischer Bearbeitungsstufe)
Pro Charge 20 Teile
Einige Chargen mit Materialkennwerten, es wurden zusätzlich F18 und F19 Proben in der Versuchsreihe gefahren

## Slide 17: Einschränkungen durch Rücksichtnahme auf die Serienfertigung
Streckbiegemaschine musste auf das Serienmaterial F13 eingerichtet bleiben
Bearbeitungsstufe Schleifen/Polieren wurde, aufgrund von Kapazitätsmangel, teilweise in die Prototypenfertigung ausgelagert
Durch Bearbeitungsfehler wurden zusätzliche Chargen einiger Festigkeitsklassen gefahren
Beim Fräsprozess musste, aus Zeitgründen, beide Seiten der doppelten Spannvorrichtung genutzt werden
Leichte Einschränkung der Objektivität

## Slide 18: Visualisierung der Resultate
Vergleich Messwerte (Mittelwerte) und Prozessschwankungen (durch die Standardabweichung visualisiert). Asymmetrie der Resultate aufgrund von nicht hinreichender Kalibrierung des Biegewerkzeugs. Prozessschwankungen bei F13 insbesondere an den signifikanten Messpunkten MP1 und MP10 am größten. Geringste Prozessschwankung und maximale Rückfederung bei F17.
Streckbiegen erster Durchgang

## Slide 19: Materialverzug zur vorherigen Bearbeitungsstufe
F18 geringster Verzug
F13 bei MP1 und MP10 größter Verzug zum Vorprozess
Differenz der Standardabweichunge zum Vorprozess:
Vertikaler Balken oberhalb Messpunkt zeigt Vergrößerung der Prozesschwankung
Vertikaler Balken unterhalb Messpunkt zeigt Verkleinerung der Prozessschwankung
Offsetwerte zum Vorprozess
Eloxieren
DURApro Beschichten
Konvention